医生工作服（隔离衣）参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	布料蓝光白色，92%聚酯纤维,7%棉 1%导电丝。（允许偏离需求规格的3%）
	
	

	2
	克重（夏装）≥210±3g/㎡、（春秋装）≥220±3g/㎡
	
	

	3
	PH值4.0-8.5
	
	

	4
	甲醛含量≤75mg/kg，无异味。
	
	

	5
	耐汗渍色牢度：变色≥3级，沾色≥3级。
	
	

	6
	耐水色牢度：变色≥3级，沾色≥3级。
	
	

	7
	耐摩擦色牢度：干摩≥3级，湿摩≥2级。
	
	

	8
	可分解致癌芳香胺染料不得检出。
	
	

	9
	水洗尺寸变化率：经向 -2.0～+2.0，纬向-2.0～+2.0
	
	

	10
	布料要求全环锭纺，面料要求全精梳，全工艺，经过预缩，环保染色，耐氯漂，不起球，不起毛。
	
	

	11
	布料需符合GB18401 B类产品的相关要求；并提供样衣材料的最新第三方检测报告；供货后提供当批次的检测报告，并积极配合相关机构随机对产品进行检测，不合格的不予供货。
	
	

	12
	产品做工应精细、细节处理到位，设计美观大方、符合人体生理特点，样式符合国家相关要求，穿着舒适、合体，透气性好。每批次货物色差不能太大。
	
	

	13
	产品号码、水洗标等齐全，并根据医院需要印制科室、院标（套色）等标识。
	
	

	14
	产品号码齐全，支持私人定制。
	
	

	15
	根据需要，免费提供备用扣等辅料。夏装与春秋装分别报价。
	
	

	16
	非人为损坏，产品质保≧2年。
	
	

	17
	带样品。
	
	



所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。               




特勤（安保）上衣工作服  参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	‌深蓝色，面料采用采用聚酯纤维、棉质混纺材料，具有透气吸汗、布面平整、厚实挺括、耐抗皱、耐磨等特点。
	
	

	2
	袖口、领口等部位采用双层加固工艺，提升耐用性。
	
	

	3
	防刮擦、防静电设计，满足特殊岗位需求，适合日常巡逻、站岗等场景。
	
	

	4
	冬装加厚设计，宽松版型，保暖性强，适合冬季户外执勤。
	
	

	5
	面料应经过预缩，环保染色，耐氯漂，不起球，不起毛。
	
	

	6
	布料需符合国家相关标准要求；并提供样衣材料的最新第三方检测报告；供货后提供当批次的检测报告，并积极配合相关机构随机对产品进行检测，不合格的不予供货。
	
	

	7
	产品做工应精细、细节处理到位，设计美观大方、符合人体生理特点，样式符合国家相关要求，穿着舒适、合体。每批次货物色差不能太大。
	
	

	8
	产品号码、水洗标等齐全，并根据医院需要印制科室、院标（套色）等标识。
	
	

	9
	产品号码齐全，支持私人定制。
	
	

	10
	根据需要，免费提供备用扣等辅料。夏装与春秋装、冬装分别报价。可根据医院需要提供特勤标识（价格另报）。
	
	

	11
	非人为损坏，产品质保≧2年。
	
	

	12
	带样品。
	
	



所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。       




     
后勤维修 上衣工作服  参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	面料采用采用聚酯纤维、棉质混纺材料，具有透气吸汗、布面平整、厚实挺括、耐抗皱、耐磨等特点。
	
	

	2
	袖口、领口等部位采用双层加固工艺，提升耐用性。
	
	

	3
	防刮擦、防静电设计，满足特殊岗位需求，适合日常维修维护等场景。
	
	

	4
	面料应经过预缩，环保染色，耐氯漂，不起球，不起毛。
	
	

	5
	布料需符合国家相关标准要求；并提供样衣材料的最新第三方检测报告；供货后提供当批次的检测报告，并积极配合相关机构随机对产品进行检测，不合格的不予供货。
	
	

	6
	产品做工应精细、细节处理到位，设计美观大方、符合人体生理特点，样式符合国家相关要求，穿着舒适、合体。每批次货物色差不能太大。
	
	

	7
	产品号码、水洗标等齐全，并根据医院需要印制科室、院标（套色）等标识。
	
	

	8
	产品号码齐全，支持私人定制。
	
	

	9
	根据需要，免费提供备用扣等辅料。夏装与春秋装分别报价。
	
	

	10
	非人为损坏，产品质保≧2年。
	
	

	11
	带样品。
	
	



所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。
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