
一次性使用血液灌流器1参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	 用于清除人体代谢产物、毒物等。

	
	

	2
	由柱体、吸附剂和注射用水三部分组成。柱体由端盖，盖帽、密封塞、密封圈、筒体和网架组成,端盖、盖帽、筒体材质为聚碳酸酯，密封塞、密封圈材质为硅橡胶，网架材质为聚丙烯，滤网材质为尼龙。

	
	

	3
	吸附剂为中性大孔吸附树脂、离子交换树脂等。

	
	

	4
	[bookmark: _GoBack]灌流器体积1300-150(ml)。

	
	

	5

	提供样品及检测报告（吸附性能、生物相容性等）。

	
	

	6
	无菌，一次性使用。
	
	



所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。        
      一次性使用血液灌流器2参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	1、适用于ICU患者血液灌流治疗，能有效清除人体内源性、外源性毒素、炎症介质、药物/毒物等。
	
	

	2
	由柱体、吸附剂和注射用水三部分组成柱体由端盖，盖帽、密封塞、密封圈、筒体和网架组成,端盖、盖帽、筒体材质为聚碳酸酯，密封塞、密封圈材质为硅橡胶，网架材质为聚丙烯，滤网材质为尼龙。
	
	

	3
	吸附剂为如中性大孔吸附树脂、离子交换树脂等。
	
	

	4
	灌流器体积300-350(ml)。
	
	

	5

	提供样品及检测报告（吸附性能、生物相容性等）。
	
	

	6
	无菌，一次性使用。
	
	



所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。       
