[bookmark: _GoBack]病床床垫参数
	序号
	技术参数
	偏离表

	1
	[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]规格:1950*850*10mm（允许±10mm公差），尺寸与现有病床配套。
	

	2
	[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26]材质：棕丝海绵心、无气味、防水牛津布套，拉链要开启自如。
	

	3
	[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]内置为棕丝与海绵心相结合，优质椰棕丝压缩而成，40mm±5mm（符合环保棕检验要求）。60mm±2mm、密度≥22%高弹性海绵，抗压性能好，弹性十足。整体厚度100mm±10mm。
	

	4
	[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK36]床垫整体为四个部分相结合、能与现有病床完美结合、全面体现出病床和床垫的功能性。
	

	5
	海绵床垫通过成型、贴合人的体重变化形态，具有轻便、舒适等特点。
	

	6
	质保期≥1年。
	




