一次性被罩 参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	一次性使用无菌手术包常规型 被罩210*160
	
	

	2
	用于常规外科手术、介入治疗、急诊抢救等无菌环境；
	
	

	3
	为SMS无纺布（纺粘-熔喷-纺粘复合）或PE覆膜无纺布，具备防水、防渗透、抗静电性能；
	
	

	4

	克重：40~60g/m²
	
	

	5
	环氧乙烷（EO）或辐照灭菌，无菌包装
	
	

	6
	有效期≥2年
	
	




              一次性使用吸引管 参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	B型 9.0mm*1800mm
	
	

	2
	用于全麻手术、气道管理、胸腔引流、术后分泌物清除等
	
	

	3
	材质：医用级PVC或硅胶（透明，便于观察引流物）
	
	

	4

	EO环氧乙烷或伽马射线灭菌（单包装无菌）
	
	

	5
	有效期≥2年
	
	




一次性使用冲洗管路参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	规格A-2
	
	

	2
	用于伤口冲洗、手术冲洗等；
	
	

	3
	材质为医用级PVC、硅胶，需符合生物相容性标准；
	
	

	4

	一次性管路需灭菌（EO或伽马射）
	
	

	5
	有效期≥2年
	
	




塑料保护套（镜套）参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	规格：200*30cm
	
	

	2
	材质为PC、PET等
	
	

	3
	具有高抗冲击性，透明度佳，适合光学防护等
	
	





手术切口无菌保护膜参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	规格：30cm*45cm
	
	

	2
	材质为聚氨酯（PU）、聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP），符合ISO 13485医疗器械标准；
	
	

	3
	透湿性：≥500 g/m²/24h，（避免术野积液）
	
	

	4

	透气性：氧气透过率＞1000 cm³/m²/24h（维持皮肤代谢）
	
	

	5
	环氧乙烷（EO）灭菌，残留量＜4 μg/cm²（GB/T 16886.7）
	
	

	6
	有效期≥2年。
	
	




  颅脑手术薄膜参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	规格：P-C型(45cm*45cm)，尺寸：45cm×45cm，允许偏差±5%
	
	

	2
	材质：医用级高分子材料（如聚氨酯、聚乙烯等），无毒、无致敏性，单面或双面无菌涂层，确保术中无纤维脱落
	
	

	3
	环氧乙烷（EO）或伽马射线灭菌，灭菌有效期≥2年，提供灭菌有效期证明
	
	

	4

	单个独立包装
	
	



过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示卡参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	规格：IB0503
	
	

	2
	指示剂变色范围：明确标注由初始色（如浅黄色）到终末色（如深棕色/绿色）的显色变化
	
	

	3
	响应浓度：对过氧化氢蒸汽浓度敏感，阈值符合灭菌器厂商要求（如6 mg/L）
	
	

	4

	响应时间：与灭菌周期匹配（通常3-7分钟，具体根据灭菌程序设定）
	
	

	
	尺寸：常规尺寸（如3×1 cm），需适配灭菌包装袋或器械盒
	
	

	
	材质：无毒耐腐蚀材料（如特殊纸基或塑料基）
	
	

	
	标识：包含批号、有效期、灭菌失败/成功对比色块
	
	



医用器械除锈剂参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	提供多种规格（2.5/L/桶 5L/桶），需标注开封后有效期
	
	

	2
	专用于医疗器械（如手术器械、不锈钢设备等）的锈迹、水垢及无机盐沉积物清除；
	
	

	3
	主要成分：明确标注有效成分
（如弱酸性复合配方），禁用强酸（如盐酸、氢氟酸）
	
	

	4

	pH值范围：中性或弱酸性（pH 4.0-7.0），需提供检测报告；
	
	

	5
	除锈效率：常温下作用5-10分钟可去除中度锈迹，无残留；
	
	

	6
	除锈效率：常温下作用5-10分钟可去除中度锈迹，无残留；
	
	

	7
	生物相容性：通过细胞毒性测试（如ISO 10993-5），残留物符合医院消毒供应中心标准
	
	

	8
	使用方式：支持浸泡、喷涂或超声波清洗，提供具体操作指南
	
	

	9
	保质期≥24个月
	
	


以上所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。正确填写本表，对应参数响应请在产品说明书中标示或提供证明材料。        
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