无菌锯片参数要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	用于骨科手术截锯骨骼。
	
	

	2
	长/宽/厚要求，宽锯片长：≥70-110mm±1mm,宽：≥13-22mm±1mm
厚：≥1.0-1.2mm±1mm
窄锯片长：≥25-41mm±1mm，宽：≥7.5-14mm±1mm,厚：≥0.5mm±1mm

	
	

	3
	产品由不锈钢12Cr17Ni7材料制成或优于该材质。
	
	

	4

	[bookmark: _GoBack]锯片表面无缺陷、平面平直，锯齿锋利、清晰、完整，无缺齿现象；具有良好的耐腐蚀性能，锯片厚度≥1.0mm，硬度≥50HRC；锯片厚度＜1.0mm,硬度≥514HV0.2。
	
	

	5
	一次性使用，经环氧乙烷灭菌，灭菌有效期≥2年。
	
	

	*6
	产品为山东招采平台挂网产品，提供27位医保编码。
	
	

	*7
	产品需匹配医院现有博进摆锯动力接口。
	
	

	*8
	带样品
	
	




              单臂一体式外固定支架参数要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	适用于骨科上肢、下肢创伤外固定手术。
	
	

	2
	主要由夹针块、万向球、伸缩体、主体、压缩调节体、偏心棍组件组成。
	
	

	3
	符合生物力学具有多功能承载，稳定性好。
	
	

	4

	具备多功能既能牵伸延长肢体，又能伸缩对骨端加压。
	
	

	5
	指掌骨、尺桡骨、肘关节、骨盆、胫骨、踝关节单臂一体式外固定架，需单独报价，由独立的27位医保编码。
	
	








碳棒组合式外固定架参数要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	由钉杆夹、杆杆夹、直柱、300支柱、夹钉块、碳纤维杆、关节连接器、连接杆、外固定架配合用金属螺纹针组成。
	
	

	2
	用于骨科创伤外固定手术。
	
	

	3
	所有组件单独进行报价，由独立的27位医保编码。
	
	




可吸收螺钉（空心钉）参数要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	产品材质：聚乳酸+羟基磷石灰；
	
	

	2
	力学强度≥200兆帕，满足非承重类骨折内固定需求；
	
	

	3
	降解速度：前6个月可维持初始强度的80%，3-5年完全吸收；
	
	

	4
	外径需包括1.5mm-4.5mm,长度覆盖10mm-70mm；
	
	

	5
	需分为实心可吸收螺钉和空心可吸收螺钉，分别进行报价。
	
	

	6
	产品为一次性使用，经环氧乙烷灭菌，灭菌有效期≥2年。
	
	





一次性使用内窥镜套管参数要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	由硅胶套管、硅胶螺母组成。
	
	

	2
	适用于关节镜手术，用于插入、拔出器械时支持入路。
	
	

	3
	半透明设计，便于医生操作观察。
	
	

	4

	套管表面应平整光滑、无毛刺和锋棱，无肉眼可识别空隙，裂缝，沟槽和烧结物，拉伸撕裂、扯断伸长率应符合指标。螺母与套管应配合良好，螺母应上下转动且锁止，有效固定放置位置。
	
	

	5
	产品为一次性使用，经环氧乙烷灭菌，灭菌有效期≥2年。
	
	




  医用固定带、膝关节固定带参数要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	医用固定带缝合应牢固、表面光洁、平整。面料松紧一致，无明显皱褶、浮线，针距均匀。缝边要顺直，四角圆弧均匀对称，不得露毛边。垫料应铺衬均匀，并加以定位。
	
	

	2
	医用固定带的钢板、铆钉等部件表面应光滑、洁净、无毛刺及腐蚀痕迹、连接及固定部位应牢固。
	
	

	3
	医用固定带正常状态承受10kg重物，历时6h，各部位不得出现开线和断裂现象。
	
	



可调式固定支具参数要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	产品的衬垫缝合应牢固、表面光洁、平整。塑料板表面光滑、平整无毛刺。
	
	

	2
	产品铝合金板、铆钉等金属部件表面应光滑、洁净、无毛刺、连接及固定部位应牢固。
	
	

	3
	可调式膝关节固定支具角度最小角度600，最大角度1800。可在600-1800之间任意调节。
	
	

	4

	铝合金板的厚度不低于2mm。
	
	







髋关节股骨柄参数要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	适用于股骨假体周围或假体远端骨折的股骨假体松动需要进行翻修者。
	
	

	2
	柄体外形带20轴向锥度，压配稳定。
	
	

	3
	假体翅突（嵴）有70径向锥度，易于打入，不易折断。
	
	

	4

	全长翅突锚固，增加柄体表面积、增强抗旋转性和轴向初始稳定性。
	
	

	5
	钛合金材质。
	
	

	6
	柄体长度：2种长度可供选择，170mm、205mm可适应大多数翻修手术需求。
	
	

	7
	具有27位医保编码。
	
	


以上所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。正确填写本表，对应参数响应请在产品说明书中标示或提供证明材料。 标“*”项为重点项。     


    
