	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	鞋面：采用透气飞织 / 工程贾卡网布等面料，透气性佳、不易闷脚臭；鞋楦采用 1E/2E 宽楦，鞋头加宽，适配宽脚、高脚背人群，久穿不挤脚趾；闭合方式为传统系带，可自由调节松紧，部分款式增设后跟弹性模块，支持一脚蹬穿脱。
	
	

	2
	中底：采用 EVA / 超临界发泡缓震泡棉，材料硬度约 42HC，能量回归率≥70%；配备双密度后跟杯 / 加宽后跟结构，降低跟腱压力；坡差控制 6–10mm，符合人体自然步态，缓解足部疲劳；内置抗扭支撑结构（TPU / 玻纤承托片），提升足弓支撑与落地稳定性。
	
	

	3
	外底：整体采用耐磨橡胶材质，搭配分段式纹路与湿地止滑模块，前掌设置自然弯折槽，弯折流畅；适配柏油路、水泥地、塑胶跑道多类场地，干湿路面具备基础防滑耐磨性能。室内行走无噪音。
	
	

	4
	重量：41 码单只重量≤278g，42 码单只重量≤280g，整体轻量不压脚。
	
	

	5
	鞋垫：缓冲 PU 鞋垫，具备适度足弓支撑，贴合脚型、辅助缓震。
	
	

	6
	适用场景：适用于日常室内外通勤、短途健步、综合体能训练；适配不同人群日常高频穿着、兼顾大体重久站需求。
	
	

	7
	外观配色：基础主推黑色，可配套多色系供（男女）选择。
	
	

	8
	质保：产品质保期限不少于半年，一年内因质量问题可免费更换。
	
	

	9
	招标采购需提供样品。
	
	

	10
	最高限价300元/双。
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所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。   
