 床笠 参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	布料白色/粉色，50%涤纶/50%棉 30*30,133*76缎条
	
	

	2
	床笠帽口：两头松紧带包绕，中间不包绕；床笠裙边：≥30cm
	
	

	3
	克重165±5g/㎡
	
	

	4
	PH值4.0-8.5
	
	

	5
	甲醛含量≤75mg/kg，无异味。
	
	

	6
	耐汗渍色牢度：变色≥3级，沾色≥3级。
	
	

	7
	耐水色牢度：变色≥3级，沾色≥3级。
	
	

	8
	耐摩擦色牢度：干摩≥3级，湿摩≥2级。
	
	

	9
	可分解致癌芳香胺染料不得检出。
	
	

	10
	水洗尺寸变化率：经向≤5%，纬向≤3.5%
	
	

	11
	布料要求全环锭纺，全工艺，经过预缩，环保染色，耐氯漂，不起球，不起毛。
	
	

	12
	布料需符合GB18401 B类产品的相关要求；并提供样品材料的最新第三方检测报告；供货后提供当批次的检测报告，并积极配合相关机构随机对产品进行检测，不合格的不予供货。
	
	

	13
	产品做工应精细、细节处理到位，设计美观大方，样式符合国家相关要求。每批次货物色差不能太大。
	
	

	14
	产品水洗标等齐全，并根据医院需要印制院标等标识。
	
	

	15
	非人为损坏，产品质保≧1年。
	
	

	16
	带样品。
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